## Slide 1: Kvalitetskontroll, beräkning och utmattningsprovning av svetsade förband
Sammanträde AG45
KTH Engineering Sciences

## Slide 2: Vilka är vi?!
Kungliga Tekniska Högskolan
Institutionen för Farkost och flyg avdelningen för Lättkonstruktioner
Examensarbetare:
Eric Lindgren IWE
Thomas Stenberg IWE
Handledare:
KTH, Zuheir Barsoum
Volvo CE, Bertil Jonsson
KTH Engineering Sciences

## Slide 3: Agenda
Kort introduktion - Bakgrund - Syfte - Provstavar
Mätsystem
MSA – MätSystemAnalys
Utveckling av algoritm
FE-beräkning
KTH Engineering Sciences

## Slide 4: Bakgrund & Syfte
Delmoment i WIQ ; Studera en metod för oförstörande provning.
Utmattning och livslängd är starkt beroende på den lokala geometrin.
I Volvo’s nya kvalitets-system (STD 181-0004) finns ett regelverk som bla föreskriver dessa krav.
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Notes: Utvecklingen av nya entreprenadmaskiner innebär idag krav på högre prestanda, lägre bränsleförbrukning, ökad livslängd och lägre tillverkningskostnad. För att kontinuerligt förbättra vår tekniska förmåga sker ett omfattande förberedande utvecklingsarbete och forskningsarbete inom såväl produktion som produktut­veckling inom Volvo Construction Equipment. Ett tillämpat forskningsprojekt håller på att startas upp, som är knutet till en ny standard för att mäta svetsars kvalitet, och i detta vill vi studera en metod för oförstörande provning.

## Slide 5
Examensarbetet ska utföra följande moment:
Mäta yttre lokala avvikelser på svetsens ytan.
Mätningen ska i bästa fall ge en deifinition av radien för att kunna: - Automatisera mätningen - Avgöra mätsystemets spridning och tillförlitlighet
FE-beräkningar för att undersöka påverkan av radiens variation längs svetsen.
Utmattningsprovning för att se följande samband: - Spridning i utmattningslivslängd
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Notes: I detta examensarbete ska denna mätas jämte svetsens s.k. a-mått mha ett vision-system på dels enkla provstavar, men även på färdiga komponenter i verkstaden. Mätningen syftar till att ta fram en definition av radien, som kan användas vid en automatiserad mätning, men också göra bla. en mätsystemanalys (MSA), där metodens spridning och tillförlitlighet undersöks.
Parallellt med detta ska också hållfasthetsberäkningar göras, där man undersöker inverkan av radiens variation längs svetsen. I denna senare del används FE-beräkning.
Dessutom kommer utmattningsprovning utföras på icke-lastbärande svetsförband för att studera i) spridningen i utmattningslivslängden och ii) brottytor/brott lokalisering i svetsförbanden för att koppla det till geometrimätningarna, i syfte att kartlägga samband mellan tåradie och brott lokus.

## Slide 6: Provstavar
5 st batcher uppdelat på 3 st serier: - Obehandlade; 2 st batcher -> 40 st prover - Blästrade; 2 st batcher -> 40 st prover - TIG-behandlade; 1 st batch -> 20 st prover
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
Svetshastighet [cm/min] | 55±5
Trådmatning [m/min] | 11±1
Pendlingsfrekvens [Hz] | 2,7
Pendlingsamplitud [mm] | 1,8
Spänning [V] | 30±1
Ström [A] | 395±16
Utstick [mm] | 22±1
Gasflöde [l/min] | 20-22
KTH Engineering Sciences

## Slide 7: Mätsystem – Mikrocad 26x20 mm
Tillverkaren av mätsystemet är GFM i tyskland.
Bygger på SLP (Stripe Light Projection) tekniken
Kan liknas en interferometer
Kan användas för att mäta ytstrukturer och geometrier
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
MikroCAD 26x20 mm | 
Mätområde | 26 x 20 x 6 mm³
Upplösning | 1600 x 1200
Cykeltid | 2- 8 s
Lateral upplösning | 15 µm
Vertikal upplösning | 2 µm
Notes: The SLP (stripe light projection) method is a light-section technique where the object to be measured is angular lighted under
a defined angle (triangulation angle) with an array of equidistant stripes. In contrast to the conventional light-section technique
the projected stripe patterns have a cos²-shaped intensity distribu-tion and so can be understood and evaluated as
interferograms. Thus height information is included not only in the stripe position but also in the grey value.

## Slide 8
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences

## Slide 9: mätsystemanalys
Repeterbarhet
Reproducerbarhet
Naturlig variation mätobjekt
Testmätning:
Utan zoom
5 x Zoom
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
 | Operator A | Operator B
No zoom |  | 
5 points | 0,21 mm | 0,63 mm
9 points | 0,78 mm (below surface profile) | 0,26 mm
5 x zoom |  | 
5 points | 0,68 mm | 0,62 mm
9 points | 1,25 mm | 0,06 mm (below surface profile)
Reference block |  | 
5 points | 0,44 mm (Right side) | 
5 points | 0,59 mm (Left side) | 
Notes: Repeterbarhet – Variation från repeterad mätning av samma operatör på samma provbit.
Reproducerbarhet – Variationen när samma detalj mäts av olika operatörer.
Variation mellan detaljer – Den variation som uppstår vid mätning av olika provbitar av samma operatör.
Om onödigt höga krav ställs på mätsystemet kanske det visar sig vara jätte dåligt fast att det inte behövervara det. Omvänt så kan också mätsystemet se jätte bra ut vilket också inte är önskvärt. Därför måste en rimlig nivå på detaljernas spridning väljas.
Detaljer med olika processparametrar kan ej studeras i samma ”case”.
Inte till en början ställa för onödigt höga krav på mätsystemet.
Instruktioner:
Bedöma vart radien börjar och slutar, där 2 st punkter placeras. Därefter i två olika
steg jämt placera ut 3 st punkter respektive 7 st.
Två alternativ som skulle testas:
Utan zoom
Zoom 2x1 mm område

## Slide 10: Cutting edge tool
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Avseed för att bestämma radier på vändskär
Automatisk/manuellt bestämmning av radieområdet
Erhåller stdv, min/max radie och medelradie
Mätdatan skiljer sig åt mot skäreggsdata
Notes: 1) Stefan gjorde en mätning
2) GFM testade på referensblock1mm och fick fram radier på båda sidor med ny programvara. Se bild 3-5 i ppt filen som jag fick i tisdags. Själv testade jag på i första hand referensblock mätningarna och några panel mätningar- men funkar inte alls förutom- inte ens manuellt.
Anledningen till att funktionen inte fungerar automatiskt är att; mätdata skiljer sig åt mot skäreggsdata, programvaran söker egenskaper i mätdatan som inte finns, radier är mycket större än vad programmet är avsett för.

## Slide 11: Stelin - Algoritm
KTH Engineering Sciences
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning

## Slide 12: Likare och svetsprofiler
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Measuring value for 25 mm | MikroCAD 26x20 |  |  |  |  |  | 
 | Reference block |  |  |  | Welded Structures |  | 
 | 0 | 0,25 | 1 | 4 | As welded | Shoot peened | TIG-dressed
Mean radius / Standard deviation [mm] | 0,53/0,046 | 0,55/0,041 | 1,08/0,042 | 3,92/0,031 | 1,64/ 0,45 | 1,54/0,39 | 3,49/0,25
Maximum radius [mm] | 0,82 | 0,78 | 1,21 | 4,03 | 2,49 | 2,4 | 4,15
Minimum radius [mm] | 0,34 | 0,4 | 0,93 | 3,78 | 0,85 | 0,82 | 2,86
Mean toe angle / Standard deviation [⁰] | 75/4,83 | 75/3,98 | 57/2,371 | 49/1,74 | 62/ 10,3 | 64 /9,7 | 57/6,4
Maximum toe angle [⁰] | 121 | 96 | 65 | 58 | 88 | 87 | 77
Minimum toe angle [⁰] | 58 | 62 | 50 | 44 | 34 | 43 | 40
Mean Kt / Standard deviation | 3,43/0,13 | 3,38/0,096 | 2,62/0,041 | 1,69/0,0044 | 2,32/0,24 | 2,37/0,22 | 1,76/0,044
Maximum Kt | 4,94 | 3,86 | 2,78 | 1,71 | 2,92 | 2,94 | 1,88
Minimum Kt | 2,88 | 3,0 | 2,5 | 1,67 | 1,95 | 1,96 | 1,66

## Slide 13: Stelin vs gfm
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
Measuring value [mm] | Reference Block – Radius 1 mm |  | 
 | Cutting Edge Tool |  | STELIN-Algorithm
 | Un-optimized | Optimized | Un-optimized
Mean radius / Standard deviation | 1,00/0,066 | 1,05/0,021 | 1,08/0,042
Maximum radius | 1,2 | 1,09 | 1,21
Minimum radius | 0,82 | 1,02 | 0,93

## Slide 14: Vision vs konfokal
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Measuring value for 4 mm | As welded | 
 | MikroCAD 26x20 | Laser Scanning Confocal Microscope
Mean radius / Standard deviation [mm] | 0,79 / 0,42 | 0,88 / 0,23
Maximum radius [mm] | 1,99 | 1,46
Minimum radius [mm] | 0,3 | 0,56
Mean toe angle / Standard deviation [⁰] | 33 / 13 | 31 / 5,8
Maximum toe angle [⁰] | 61 | 40
Minimum toe angle [⁰] | 12 | 16
Mean Kt / Standard deviation | 2,51 / 0,35 | 2,44 / 0,3
Maximum Kt | 3,24 | 2,86
Minimum Kt | 1,53 | 1,73

## Slide 15: SIMULERING
q (notch sensitivity factor) = 0,4
s (multiaxialty coefficient) = 2,5
mm
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning

## Slide 16: Placering – radie i radie
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Stora radien, .
Lilla radien,
Läget av den lilla radien Rs
d konstant

## Slide 17
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Chart: Global radius Rb = 1 mm
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
rs = 0,025 mm | 1.0816 | 1.2204 | 1.3347 | 1.3714 | 1.3224 | 1.302 | 1.2612 | 1.1592 | 1.0571 | 0.88163
rs = 0,225 mm | 1.0531 | 1.1714 | 1.2653 | 1.298 | 1.3061 | 1.2612 | 1.2163 | 1.1469 | 1.0531 | 0.91837
rs = 0,425 mm | 1.0735 | 1.1633 | 1.2082 | 1.2327 | 1.2367 | 1.2163 | 1.1633 | 1.0857 | 1.0204 | 0.95102
 | 1.15 | 1.15
 | 0.9 | 1.4
 | 0.9 | 1.4
Chart: Global radius Rb = 1 mm
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
0,025 | 1.0816 | 1.2204 | 1.3347 | 1.3714 | 1.3224 | 1.302 | 1.2612 | 1.1592 | 1.0571 | 0.88163
0,125 | 1.0653 | 1.1878 | 1.3102 | 1.3265 | 1.302 | 1.2776 | 1.2286 | 1.1551 | 1.049 | 0.90204
0,225 | 1.0531 | 1.1714 | 1.2653 | 1.298 | 1.3061 | 1.2612 | 1.2163 | 1.1469 | 1.0531 | 0.91837
0,325 | 1.0571 | 1.1673 | 1.2367 | 1.2612 | 1.2857 | 1.2408 | 1.2041 | 1.1388 | 1.0531 | 0.93469
0,425 | 1.0735 | 1.1633 | 1.2082 | 1.2327 | 1.2367 | 1.2163 | 1.1633 | 1.0857 | 1.0204 | 0.95102

## Slide 18: Storlek – Radie i radie
Stora radien,
Första lilla radien,
Andra lilla radien,
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning

## Slide 19
Chart: Global radius Rb = 1 mm for a constant rs1
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
0,2 | 1.2898 | 1.2653 | 1.2449 | 1.2327 | 1.2245
0,4 | 1.2327 | 1.2204 | 1.2082 | 1.2 | 1.1918
0,6 | 1.1633 | 1.1388 | 1.1224 | 1.1184 | 1.1143
 | 1.15 | 1.15
Chart: Global radius Rb = 1 mm
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
0,2 | 1.2898 | 1.2653 | 1.2449 | 1.2327 | 1.2245
0,3 | 1.2694 | 1.2531 | 1.2408 | 1.2286 | 1.2204
0,4 | 1.2327 | 1.2204 | 1.2082 | 1.2 | 1.1918
0,5 | 1.1837 | 1.1755 | 1.1673 | 1.1592 | 1.1551
0,6 | 1.1633 | 1.1388 | 1.1224 | 1.1184 | 1.1143
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning

## Slide 20: Avslutningsvis
Lokalisera brottytor/brott i svetsförbandet och koppla till geo.mät.
Behövs fortsatta utredningar angående ytjämnhetens inverkan
Fortsätta utveckla algortimen - Optimering av befintlig kod - Lägga till a-mått

## Slide 21
Intro
Mätsystem
MSA
Algoritm
Beräkning
KTH Engineering Sciences
Tack så mycket för oss! Frågor?